Результаты лабораторных анализов образца порошка для высокотемпературного антипригарного покрытия

Исследование химического состава представленного образца порошка для высокотемпературного антипригарного покрытия, с помощью атомно-эмиссионного спектрометра Optima 2100 DV, показало, что их состав соответствует циркону (ZrSiO4): Fe2O3 0,49%, MgO 0,42%, Al2O3 1,2%, ZrO2 56,28%, SiO2 32,48%, K2O 0,1%. Для горных пород, содержащих циркон, характерны примеси данных элементов. Справка: содержание ZrO2 и SiO2 в стехиометрическом ZrSiO4 должно соответствовать 67,22% ZrO2 + 32,78% SiO2. Заниженное измеренное содержание циркония может быть связано с особенностями пробоподготовки, а также с неконтролировавшимися примесями изоморфных металлов (Ti, Hf).

Исследование кристаллической структуры представленного образца порошка для высокотемпературного антипригарного покрытия, с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-3М, показало, что его фазовый состав соответствует практически чистому циркону (ZrSiO4).

Исследование поведения представленного образца порошка для высокотемпературного антипригарного покрытия при нагревании, с помощью прибора синхронного термического анализа Netzsch STA 449C Jupiter с анализом состава выделяющихся газов при помощи масс-спектрометра Netzsch QMS 403C Aeolos, показало, что при нагревании из образца выделяются:

до 550 °С – 0,73% Н2О,

при 700-1000 °С – 0,45% SO2 (продукт разложения сульфатов, в предположении о разложении введенного в качестве связки сульфата магния это соответствует 0,68% MgSO4 в исходном материале),

при 1000-1500 °С – 0,09% летучих (возможно, СО2).

После нагрева до 1500 °С материал не расплавился.

Таким образом, как по химическому составу, так и по кристаллической структуре и малому количеству летучих компонентов, представленный материал пригоден для использования в качестве высокотемпературного антипригарного покрытия.

Жеребцов Д.А.

Директор НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ

25.02.2010.

Рентгенограмма порошка антипригарного покрытия (ZrSiO4)

Термограмма порошка антипригарного покрытия (ZrSiO4)